	АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

«ЭФФЕКТ-ЭКО»
РОССИЯ, 108828, Москва, вн.тер.г.
поселение Краснопахорское, с Красная Пахра, ул. Почтовая, д. 3А, стр. 5
       
	
	JOINT-STOCK
COMPANY
«EFEKT-EKO»
RUSSIA, 108828, Moscow,
s. Krasnaya Pakhra,
ul. Pochtovaya, 3А, str. 5

	
	Тел/факс +7(495) 637 69 96

	 


ПАСПОРТ № 72/23
пленка ЮТАФОЛ Н110 Стандарт
ТУ 5774-001-45136174-2004 с изменениями №1,2

Дата изготовления 20.10.20223
Цвет                        белый

Ширина                   1,50 м

Длина                      50 м
	
	
	
	
	

	 Наименование показателей

Ютафол Н 110 Стандарт
	Единицы

измерения
	
	Результат

анализа
	

	Плотность
	г/м2
	
	110 
	

	Разрывная нагрузка в продольном направлении не менее
	Н
	
	210
	

	Разрывная нагрузка в поперечном направлении не менее
	Н
	
	190
	

	Удлинение при разрыве в продольном направление
	%
	
	15
	

	Удлинение при разрыве в поперечном направление
	%
	
	15
	

	Плотно для ламинирования – ткань полотняного переплетения со светостабилизатором, плотность
	г/м2
	
	60
	

	Ламинирующие покрытие, плотность
	г/м2
	
	43
	

	Содержит СУФ (стабилизатор ультрафиолета)
	%
	
	1
	


Заключение: продукция соответствует ТУ 5774-001-45136174-2004 с изменениями № 1,2
